## Slide 1: La plasticité géante d’un cristal quantique
S. Balibar, A. Fefferman, A. Haziot, X. Rojas
Laboratoire de Physique Statistique de l’Ecole Normale Supérieure,
associé au CNRS et aux Universités PM Curie et D. Diderot (Paris)
collaborations: M.H.W. Chan et J. West (Penn State, USA) ,
H.J. Maris (Brown, USA) and J. Beamish (Edmonton, Canada)
ESPCI, 5 décembre 2012

## Slide 2: vers 0.2 Kelvin, les cristaux d’ hélium 4 sont étonnamment mous
les dislocations sont très mobiles dans un domaine entre
- accrochage par les impuretés à basse T
- freinage par les fluctuations thermiques à plus haute T
un cristal hexagonal
d’hélium 4
une mesure directe de sa résistance élastique à un cisaillement
Haziot et al. à paraître dans Phys. Rev. Lett. (déc. 2012)
pas de plasticité équivalente dans les cristaux classiques
Nous avons résolu l’énigme de la « supersolidité ».
très fort ramollissement
autour de 0.2K

## Slide 3: un cristal quantique: grandes fluctuations à T =0
a
une particule (diamètre d, masse m)
dans une boîte (dimension a)
est localisée à (a-d) près
principe d'incertitude de Heisenberg => impulsion p = ħ/(a-d)
le potentiel d'interaction entre atomes
faible attraction van der Waals + répulsion de coeur dur
est du même ordre de grandeur
énergie cinétique purement quantique dite "de point zéro" :
Ec = ħ2/2m(a-d)2
cas de l' 4He (le pus petit des gaz rares):
a = 0.37 nm ; d = 0.26 nm ; m = 4/NA g
=> Ek ~ 15 K !
d
dans l’hélium solide, les fluctuations quantiques sont grandes (Fritz London 1936)

## Slide 4: quelques conséquences parmi d’autres à l’échelle macroscopique
F. Simon (1934) et F. London (1936):
le grand volume molaire de l'hélium liquide
est dû aux fluctuations quantiques
4He : 28 cm3/mole at P = 0
3He : 37 cm3/mole
4He
Deux états liquides:
superfluide ou visqueux normal
transition vers 2 K
un « superfluide » est une onde de matière quantique qui peut se déplacer sans dissipation visqueuse.
Un supraconducteur est un superfluide conducteur.
A basse pression, la cristallisation coûterait trop d'énergie de point zéro. Le liquide est plus stable.
pas de point triple (liquid-gaz-solid)

## Slide 5
cristaux d’hélium 4: croissance, facettes

## Slide 6: quelques questions :
Les facettes sont elles détruites
par les fluctuations quantiques? NON
voir les revues:
S. Balibar and P. Nozières Sol. St. Com. (1994)
suivi de S. Balibar , H. Alles et A. Parshin,
Rev. Mod. Phys. (2005)
L’élasticité de ce solide est-elle anormale? OUI
dans ce solide, les dislocations vibrent
comme des cordes de violon (cet exposé)
quelle relation avec la « supersolidité »
cad la superfluidité possible des solides?

## Slide 7: comment les dislocations glissent
Réseau périodique. Barrières d’énergie . Le «potentiel de Peierls»
Les kinks se déplacent, la dislocation ne glisse pas en bloc en principe.
La « montée » par mouvement de jogs est + difficile (courant de masse)

## Slide 8: plasticité des cristaux: glissement des dislocations
effet d’une contrainte s :
déformation e somme de
er due à la déformation du réseau et
ed due au déplacement des dislocations
= meff (er + ed)
le module de cisaillement effectif meff est réduit si les dislocations sont mobiles
contrainte de cisaillement

## Slide 9: motivation originale: l’hélium peut-il être « supersolide » ?
la période propre
dépend du moment d’inertie I et de la constante de torsion K.
supersolidité (I diminue) ?
anomalie élastique (K augmente) ?
un « oscillateur de torsion » (~1 kHz)
la période propre diminue en dessous de ~100 mK
1 % de la masse solide se découple des parois ?
pas d'effet avec de l'hélium 3 (fermions)
axe rigide
( Be-Cu)
He solide dans
une boîte
excitation
detection
Temperature (K)
superfluid fraction (NCRIF)

## Slide 10: Day and Beamish (2007): mesures directes du module de cisaillement (polycristaux)
transducteurs piézoélectriques
solid 4He
I
ENS 2012: mesure calibrée de m=s/e dans des monocristaux ultrapurs
une tension alternative V
produit une déformation e
et une contrainte s
sur l’autre transducteur donc un courant
I=w d152 mV/d
le module élastique de cisaillement est m = s/e

## Slide 11: surprise : est-ce la même anomalie ?
le module de cisaillement de ces polycristaux augmente de ~ 10 % en dessous de ~ 100 mK
même variation en T que pour l’anomalie de rotation des polycristaux de Kim et Chan (2004)
shear modulus
oscillator period
même variation aussi avec la concentration en impuretés 3He
Mais pourquoi un « supersolide »
serait-il plus rigide qu’un solide normal ?
PW Anderson (Princeton): prolifération de tourbillons

## Slide 12: un modèle pour l’anomalie élastique: ancrage par les impuretés
A la suite de Iwasa (1980) et Paalanen (1981), Day and Beamish proposent en 2007:
les dislocations sont très mobiles mais les impuretés 3He peuvent les piéger en-dessous d’une température qui dépend
- de l’énergie de liaison eB,
- de la concentration X3 en 3He
- de la densité de dislocations L
Syshchenko Day and Beamish (Phys. Rev. Lett. 2010) :
mesures en fonction de la fréquence et de la concentration X3
accord précis si eB = 0.73 ± 0.45 K
(Corboz et al. 2008 : 0.8 ± 0.1 K)
T > eB
T << eB
dislocations mobiles => cristal mou
dislocations piégées => cristal rigide
d’après Beamish et al.
ENS 2010: comparaison
monocristaux / polycristaux

## Slide 13
ENS Paris 2012:
mesures directes de 0.015 à 1K
dans la limite de zéro impureté
forme de croissance => orientation
croissance dans une fente de 1.2 mm entre 2 transducteurs
déplacement vertical ~ 0.001 Angström
déformation e jusqu’à 10-11
contrainte s jusqu’au nanobar
0.2 Hz to 20 kHz

## Slide 14
remplissage de la cellule #2
le module de cisaillement mesuré augmente linéairement avec la hauteur du cristal dans la fente de
0.7 mm entre les 2 transducteurs
fente de 0.7 mm

## Slide 15
nucléation aléatoire sur différents sites:
nombreux cristaux d’orientations différentes
X2
X15
X6
X3
X5
X21
X20

## Slide 16
Orientation : θ=89.5° ; φ=75°
module de cisaillement mesuré:
σ = 0.0001(c11-2c13+c33) + 0.933c44 + 0.067c66
dépend surtout de c44
orientation X2
c
θ
φ
x
z
y
c

## Slide 17: tenseur élastique des cristaux hexagonaux compacts
un cisaillement simple fait seulement intervenir c44 et c66:
la vitesse du son transverse le long de c , qui fait intervenir un cisaillement xz ou yz est :
dans les « plans de base » hexagonaux, cisaillement xy , la vitesse est
6 coefficients élastiques cij
Si z est parallèle à l’axe c de symétrie 6 ,
les indices i,j de 1 à 6 signifient respectivement xx, yy, zz, yz, xz, et xy avec
c66 = (c11 – c12)/2

## Slide 18
Orientation : θ=89.5° ; φ=75°
module mesuré:
m = 0.0001(c11-2c13+c33) + 0.933c44 + 0.067c66
dépend surtout de c44
prediction à partir des mesures de Crepeau et al. à 1.32K et de Greywall at 1.2K où les dislocations ne peuvent se déplacer à 10 MHz:
m = 122 bar
orientation X2
c
θ
φ
x
z
y
c

## Slide 19
Orientation : θ=45° ; φ=85°
module mesuré : m = 0.248 (c11-2.c13+c33) + 0.0038c44 + 0.0038c66
dépendance négligeable de c44 et c66
dans l’état rigide module prédit : mstiff = 187 bar
orientation X3

## Slide 20
orientation X5
orientation : θ=60° ; φ=30°
module mesuré: m = 0.047 (c33 + c12 – 2 c13 ) + 0.25 c44 + 0.56 c66
grande dépendance en c66
état rigide prédit : mstiff = 1.19 107 Pa = 119 bar
c

## Slide 21
croissance à volume constant : polycristal
pression finale : 33.8 bar
prédiction de l’état rigide en utilisant la méthode de moyennage de HJ Maris:
mstiff = 144 bar
la fusion fait apparaître les joints de grains.
Mûrissement en quelques minutes analogue à une mousse de bulle de savon.

## Slide 22
X3 penché à ~ 45°
indépendant de c44 et c66
pas de variation en T
m = 187 bar
=> c11, c13 et c33 sont constants
=> calibration des transducteurs 0.88 A/V puis 0.95 A/V (2 cellules)
une anomalie élastique très anisotrope
(A. Haziot et al. à paraître dans Phys Rev Lett. décembre 2012)
X3
X2 dépend seulement de c44
X5 dépend plus de c66 que de c44
X2
X5
à basse T accord pour tous les cristaux avec les mesures à 10MHz de Crepeau (1.32K) et Greywall (1.2K),
le« supersolide » (s’il existe) n’est pas plus rigide que le solide normal, contrairement aux prédictions de PW. Anderson
polycristal BC1:
variation en T intermédiaire
BC1

## Slide 23
Quelle est l’origine de cette plasticité anisotrope ?
cristal X3 à 45° :
X3
X2 , X21 dépendent surtout de c44
X5 dépend plus de c66 que de c44
X2
X5
les dislocations glissent le long des plans denses .
Les plans de base hexagonaux?
la variation de m devrait être due à c44
plans prismatiques? c66
polycristal BC1:
BC1

## Slide 24
les dislocations glissent le long des plans de base
X2, X5, X6 and X21 :
croissance similaire à 1.4K,
pureté naturelle (0.3 ppm d’3He) devraient avoir tous les mêmes constantes élastiques
si le glissement est lel long des plans de base,
c66 = Cst et c44 varie:
62±8% reduction de c44 pour tous les cristaux
un résultat attendu ? peut-être ,
mais les métaux hexagonaux montrent un glissement soit dans les plans de base : Be, Mg, Co, Zn , soit dans les plans perpendicualires :Zr, Ti
l’hypothèse opposée (c44 constant, c66 variable ) mène à une absurdité
X5 vaire moins que X2 malgré une plus grande dépendance en c66! c66 devrait varier de 300% pour X6 and de plus que 1000% pour X21 !
X21

## Slide 25: dépendance en amplitude à 20 mK - hysteresis
crystals grown at 1.4K,
no liquid in the cell
X6, X2 and X5:
le seuil à
s = 1 microbar
correspond à la contrainte nécessaire pour décrocher les dislocations des impuretés 3He l’hysteresis est dû au fait que la force dépend de la distance entre impuretés attachées aux dislocations
X4 cooled down at high drive
with liquid in the cell
X4 cooled down at high drive
with liquid in the cell
« resolved » = projeté dans les plans de base

## Slide 26: with no impurities at all, dislocations move freely
crystals grown at 1.4K,
no liquid in the cell
X4 refroidi sous forte contrainte en présence de liquide
tous les 3He sont expulsés dans le liquide
l’état mou est stable même en réduisant ensuite la contrainte jusqu’au nanobar (10-11 mstiff) réduction de 80% de c44
un tel ramollissement n’a jamais été observé dans des cristaux classiques.
X4 cooled down at high drive
with liquid in the cell
X4 cooled down at high drive
with liquid in the cell
« resolved » = projected in the basal plane

## Slide 27
la « fusion de zone » avec de l’4He :
de 0.3 ppm 3He à 0.4 ppb … et jusqu’à zero
à l’équilibre liquide-solide ou en croissance lente, la concentration d’impuretés dans le solide est
donc à 25 mK:
et si l’on part de X3L = 4 10-10
on obtient X3h = 4 10-31 !
même en présence de dislocations,
zéro 3He dans des cristaux crûs à 25 mK
agiter les dislocations en de liquide expulse tous les 3He dans ce liquide
=> le cristal est stable dans un état mou
(C.Pantalei , X. Rojas and S. Balibar, JLTP 2010
using
D.O. Edwards and S.Balibar Phys. Rev. B 1989

## Slide 28: la dissipation est due aux collisions avec les fluctuations (les phonons) thermiques
la phase de la réponse donne la dissipation associée au mouvement des dislocations:
le piégeage par les 3He et la réduction reduction de c44 dépendent de l’amplitude de l’excitation et de la pureté
Granato and Lücke 1956 + Ninomiya 1974 predisent une variation du module
et une dissipation associée aux phonons
Si c’est vrai, on peut mesurer la densité de dislocations L et la longueur libre L entre les nœuds de leur réseau
high purity
low purity
low drive
high
drive
high
purity
low
purity

## Slide 29: mesure de la densité de dislocations et de leur longueur libre (Haziot et al. , soumis à publication en nov. 2012)
densités entre 3 104 et 6 105 cm-2
longueurs libres de 60 to 230 mm
LL2 de 17 à 57
au lieu de 3 pour un réseau 3D simple
les dislocations sont groupées en sous joints
et très peu connectées
La croissance à basse T donne les meilleurs cristaux.
la théorie du supersolide poreux de Shevchenko
exigerait une densité de 1012 cm2
pour une fraction supersolide de 1% NCRI
excellent accord avec 1/Q ~ wT3
collisions avec les thermal phonons
mouvement complètement atténué à 10MHz
et 1.2K (Greywall et Crépeau)

## Slide 30
mouvement des dislocations:
comparaison avec un cristal classique
dans l’hélium:
80% de réduction de c44 => la déformation plastique ed est 4 fois plus grande que
la déformation élastique el même our des contraintes 10-11 fois plus faibles que le module élastique
les dislocations vibrent comme des cordes de violon
~ 1 mm at 10 kHz sous s ~ 0.6 mbar
vitesses typiques jusqu’à 6 cm/s
la plasticité existe à très basse T,
elle est géante à très faible contrainte, reversible,
linéaire, rapide et anisotrope
Dans le cuivre (Tinder and Washburn (1964) la plasticité est beaucoup plus faible
même à T ambiante :
160 fois plus faible sous contraintes 105 plus grandes (10-6 fois le module de cisaillement
élastique), irreversible et lente (minutes)
Ln
δl
dl ~ L b/ed with b = 3.6 Angstrom and
the dislocation density L ~ 104 cm-2
Une question intéressante :
est-ce que les dislocations se déplacent par effet tunnel quantique ou classiquement
au dessus de barrières d’énergie négligeable ?

## Slide 31
retour à la supersolidité:
un artéfact possible dans les expériences d’osciallteur de torsion:
J. Beamish, A. Fefferman, A. Haziot, X. Rojas, and S. Balibar, Phys Rev B 2012
si l’axe de torsion est un tube:
r0 : rayon extérieur
r1: rayon intérieur
ligne rouge : effet maximum possible de la rigidité de l’hélium solide
Dans 4 cas au moins, l’effet observé peut être une simple conséquence d’une variation de 20 to 40% de la rigidité de l’hélium solide
l’amplitude de la dissipation mesurée dans ces expériences d’oscillatur de torsion est en excellent accord avec nos mesures de plasticité
la « vitesse critique » serait simplement le seuil de décrochage des impuretés. (déformation de 2 à 6 10-8 comme mesuré par Day 2007 et par Rojas 2010)
il y a d’autres artéfacts possibles (voir Maris, Reppy, Chan en 2012 )mais quelques expériences (Kim, Kono, Shirahama…) résistent encore à la critique

## Slide 32: Conclusion: plasticité géante, supersolidité ou les deux ?
l’existence d’une plasticité géante dans ces cristaux quantiques est désormais très bien établie et comprise.
l’hélium solide est un système modèle en Science des Matériaux (P. Nozières 1994)
études en cours:
la distribution des longueurs de dislocation (dépendance en amplitude)
la distribution des énergies de piégeage (dépendance en fréquence)
tunneling quantique ou barrières négligeables ?
déformations plus grandes, plus de défauts
la limite zéro dislocation et zero impurity…
l’existence de la supersolidité aurait besoin de preuves plus solides…
et le support d’une théorie convaincante.