## Slide 1: Un solide peut-il être superfluide?
Sébastien Balibar
Laboratoire de Physique Statistique
de l ’Ecole Normale Supérieure (Paris) et CNRS
associé aux Universités PM Curie et D. Diderot
collaborateurs: A. Haziot, X. Rojas, A. Fefferman, M. Chan, J. West, J. Beamish
Ecole Centrale Paris, 11 mai 2012
Ecole Centrale Paris, 11 mai 2012

## Slide 2: Plan de l’exposé
1 – La superfluidité:
découverte
propriétés principales
lien avec d’autres « super-états » de la matière (condensation de Bose-Einstein, supraconductivité, supersolidité, superplasticité …)
2 – l’hélium solide est-il superfluide ou superplastique ?

## Slide 3: comment coule un liquide ordinaire ?
la vitesse V = - (R2/4h)(dP/dl) est proportionnelle
au gradient de pression dP/dl
à la section du tuyau pR2
à l’inverse de la viscosité h
Jean-Louis Marie Poiseuille né en 1797, polytechnique (Paris) en 1815, puis médecin , étudie l’écoulement du sang
V
tuyau
P+dP
P
dl

## Slide 4: découverte de la superfluidité: deux articles côte à côte
P. Kapitza (Moscou), « Viscosity of liquid helium below the lambda point », Nature n°141 (janvier 1938), page 74 (received December 3, 1937):
en dessous de 2,2 K, écoulement très rapide dans une fente de 0,5 microns entre 2 disques polis
JF Allen et A.D. Misener (Cambridge), « Flow of liquid helium II », page 75 (received December 22, 1937): le long de fins capillaires, à T<2,2K, l’écoulement est indépendant de la pression et du diamètre du capillaire (de 10 microns à 1 mm)
Qui a trouvé le premier ? Piotr Kapitza ?
Allen et Misener citent leur concurrent Kapitza
19 jours de retard : ont-ils simplement reproduit les travaux de Kapitza ?Non
Est-ce l’inverse? non plus
Quels rapports entre Moscou et Cambridge en 1937? Qui a compris: London ou Landau ? Kapitza prix Nobel 1978 à Kapitza, pas Allen ni Misener

## Slide 5: pour en savoir plus ...
(Odile Jacob ed. 2005) pour grand public, avec 11 autres histoires de physique contemporaine
J. Low Temp. Phys. 146, 441 (2007)
pour physiciens
avec tous les détails scientifiques

## Slide 6: quelques propriétés spectaculaires
McLennan (Toronto, 1932) : l’hélium II ne bout pas
début 1937: W. Keesom et A. Keesom (Leyde), Rollin (Oxford), Allen Udin et Peierls (Cambridge): l’hélium II conduit incroyablement bien la chaleur

## Slide 7: le film de J.F. Allen et J. Armitage (St Andrews, 1971 - 82)

## Slide 8: quelques propriétés spectaculaires
- l’hélium superfluide coule à vitesse constante à travers les moindres pores
McLennan (Toronto, 1932) : l’hélium II ne bout pas
début 1937: W. Keesom et A. Keesom (Leyde), Rollin (Oxford), Allen Udin et Peierls (Cambridge): l’hélium II conduit incroyablement bien la chaleur

## Slide 9: l’écoulement d’un superfluide

## Slide 10: quelques propriétés spectaculaires
- l’hélium superfluide coule à vitesse constante a travers les moindres pores
McLennan (Toronto, 1932) : l’hélium II ne bout pas
début 1937: W. Keesom et A. Keesom (Leyde), Rollin (Oxford), Allen Udin
et Peierls (Cambridge): l’hélium II conduit incroyablement bien la chaleur
- effets thermomécaniques non-classiques:
l’effet « fontaine » (Allen et Jones 1938)

## Slide 11: l’effet fontaine

## Slide 12: quelques propriétés spectaculaires
- l’hélium superfluide coule à vitesse constante a travers les moindres pores
McLennan (Toronto, 1932) : l’hélium II ne bout pas
début 1937: W. Keesom et A. Keesom (Leyde), Rollin (Oxford), Allen Udin
et Peierls (Cambridge): l’hélium II conduit incroyablement bien la chaleur
- effets thermomécaniques non-classiques:
l’effet « fontaine » (Allen et Jones 1938)
- une vraie transition de phase entre deux états liquides différents, l’hélium I à T < 2.17K et l’hélium II au-dessus (Keesom, Leyde 1927)

## Slide 13: 5 mars 1938, Institut Henri Poincaré : Fritz London: La superfluidité est une manifestation de la physique quantique à l’échelle macroscopique origine probable: la condensation de Bose-Einstein

## Slide 14: Une onde de matière macroscopique
En 1924, Einstein développe les travaux d’un jeune physicien bengali, Satyendra Nath Bose:
accumulation d’atomes indiscernables et délocalisés, tous dans un même état quantique, pour former une onde macroscopique
Evidence expérimentale en 1995 (vapeurs de sodium, rubidium…) grâce aux travaux de Cornell, Wieman (Boulder) et Ketterle (MIT), tous prix Nobel en 2001
Un condensat de Bose-Einstein
est une onde de matière
les condensats d’atomes froids
sont superfluides (Raman et al. 1999)
basse température
haute température

## Slide 15: Fermions et Bosons, supraconductivité
1946: l’hélium 4 (isotope de Bose) est superfluide en-dessous de 2.17K, mais l’hélium 3 (isotope de Fermi) n’est pas superfluide jusqu’à 1K
controverse London – Landau
la condensation de Bose-Einstein: une propriété de Bosons, pas de Fermions. Cornell et Wieman, Ketterle (Nobel 2001) + beaucoup d’autres le démontrent
la superfluidité aussi
supraconducteurs: Hg (Kammerlingh Onnes, Leyde 1911), Al, Sn, Pb, alliages de Nb, oxydes de Cu (Bednorz et Muller 1986, etc.)
superfluide de paires de Fermions, les « paires de Cooper » (Barden, Cooper et Schrieffer, théorie BCS en 1957). Tous prix Nobel .
1972: Osheroff, Lee et Richardson découvrent la superfluidité de l’hélium 3 en dessous de 2.5 mK. (Nobel 1996).
Anthony Leggett démontre que c’est une condensation de Bose de paires d’helium 3. Nobel 2003.

## Slide 16: superfluides en rotation et supraconducteurs sous champ magnétique: tourbillons quantifiés
le rubidium gazeux (Madison et al. 2000)
l’hélium liquide(Yarmchuk et al. 1979)
supraconducteur NbSe2 sous faible champ magnétique (P.E. Goa et al. Oslo 2001)

## Slide 17: un solide peut-il être superfluide ?
un solide qui est aussi superfluide est dit « supersolide »
une idée paradoxale:
un solide est élastique parce que ses atomes sont localisés donc discernables
un liquide coule parce que ses atomes ne sont pas localisés
un superfluide est un système d’atomes délocalisés indiscernables

## Slide 18: l’hélium 4 solide semble couler comme un superfluide E. Kim and M. Chan (Penn. State U. 2004)
un « oscillateur de torsion » (~1 kHz)
la période propre décroît en dessous de ~100 mK
une faible vitesse critique
1 % de la masse solide se découple des parois oscillantes (la rotation non-classique de Leggett ?)
axe rigide
( Be-Cu)
He solide
dans une boite
excitation
détection
la période de résonance
dépend du moment d’inertie I et de la constante de torsion K
apparition de la supersolidité (I diminue) ?
ou variaton de l’élasticité (K augmente) ?
temperature (K)
period (ms)

## Slide 19: lacunes "de point zéro"
Thouless 1969, Andreev et Lifshitz 1969, Chester 1970:
l’hélium solide est quantique (grandes fluctuations quantiques de position)
lacunes délocalisées à T = 0
E0
zh
bas de bande négatif:
le cristal serait « incommensurable »
BEC => superfluidité des lacunes
un module de cisaillement non-nul ET superfluidité d'une partie de la masse!
les cristaux sont commensurables… donc pas supersolides ?
Mais hn ~ 1.6 K et le bas de la bande est à + 13K (Clark and Ceperley 2008, Prokof’ev,
Svistunov, Boninsegni et al. 2006-8, malgré PW Anderson, Reatto…)

## Slide 20: désordre
les impuretés ( 3He) pourraient se lier aux défauts existants et changer leurs propriétés
(Kuklov 2009)
les différentes anomalies observées dans les cristaux d'4He sont très sensibles
- au désordre (rarement caractérisé...)
- à la concentration en 3He (même au delà de 10-9!)
voir Kim et al., Rittner and Reppy, Day and Beamish, Rojas et al.( ENS 2009)...
Les cristaux réels contiennent des défauts
dislocations dans les monocristaux joints de grains dans les polycristaux
régions vitreuses dans des échantillons mal cristallisés ?
où l'échange est plus facile
=> la supersolidité pourrait donc exister à l'intérieur de ces défauts
(Pollet, Boninsegni, Svistunov, Prokofev, Kuklov, Troyer et al. 2007-2008)

## Slide 21: un réseau superfluide de dislocations ?
le long d'une dislocation, longueur de cohérence l ~ a (T*/T)
percolation de la cohérence quantique dans un réseau 3D (Shevchenko) à T<Tc?
Peut-être, mais Tc << 100 mK sauf si la densité de dislocations est très grande
et il semble très difficile de construire une fraction supersolide de ~1%!
Boninsegni et al. PRL 2007

## Slide 22: un modèle possible pour la supersolidité
la supersolidité n’existerait qu’à l’intérieur des défauts , ici des dislocations qui formeraient un réseau interconnecté (Pollet, Boninsegni et al. 2007-2008).
difficulté:
il faudrait une très grande densité de dislocations pour obtenir Tc ~100 mK and ~1% de fraction superfluide
dislocations
impureté
3He
décrochements

## Slide 23: nouvelle surprise en 2007 (Day et Beamish)
dans cet état qu’on pense supersolide, l’hélium est plus rigide qu’à l’état normal!
Ce solide serait plus rigide quand il coule (au moins en partie) !

## Slide 24: Day and Beamish (2007): Direct shear modulus measurements
shear modulus = stress/strain
m = s/e
piezoelectric shear transducers
solid 4He
I
shear strain ~ drive voltage
shear stress ~ sense charge
~current/frequency
apply a shear deformation
measure a shear stress
frequency : 0.2 to 20000 Hz
gap: 0.1 to 1 mm

## Slide 25: Day and Beamish (2007) : une mesure directe du module de cisaillement (élasticité transverse)
shear modulus
oscillator period
le module de cisaillement augmente de ~ 10 % en dessous de ~ 100 mK
la variation en température est la même que pour la période des oscillateurs de torsion
même variation aussi en fonction de la concentration en impuretés 3He
le changement de période de l'oscillateur pourrait être dû à l'augmentation de K dans
l'anomalie de rotation et l'anomalie élastique peuvent-elles être les 2 conséquences d'une même phénomène. Si oui, lequel ?

## Slide 26: un modèle pour l’anomalie élastique
A la suite de Iwasa (1980) et Paalanen (1981), Day and Beamish proposent en 2007:
l’3He s’attache aux dislocations
en-dessous d’une température qui dépend
- de l’énergie de liaison eB,
- de la concentration X3 en 3He
- de la densité de dislocations L
Syshchenko Day and Beamish (Phys. Rev. Lett. 2010) :
mesures en fonction de la fréquence et de la concentration X3
accord précis si eB = 0.73 ± 0.45 K
T > eB
T << eB
Un cristal avec des dislocations mobiles
est plus mou que si ses dislocations sont attachées à des impuretés.
Dans cet état mou, les dislocations se déplacent à très basse température par effet tunnel quantique sur de grandes distances. Il s’agit d’une plasticité très particulière, dite « plasticité quantique »
d’après Beamish et al.

## Slide 27: un modèle possible pour la supersolidité écoulement superfluide seulement si les dislocations sont fixées par les impuretés (S.Balibar, Nature 2010)
la supersolidité n’existerait qu’à l’intérieur des défauts (ici des dislocations) (Pollet, Boninsegni et al. 2007-2008). Les fluctuations des dislocations pourraient induire des courants de masse, donc des fluctuations de phase de la fonction d’onde qui détruiraient la cohérence quantique donc la superfluidité. Inversement, si une ligne est superfluide, la phase est bloquée et la ligne doit rester fixe.
difficultés: il faudrait une très grande densité de dislocations pour obtenir Tc ~100 mK and ~1% de fraction superfluide
dislocations
impureté
3He
décrochements

## Slide 28: nos expériences à l’ENS-Paris: supersolidité ou plasticité quantique ?
contrôle de la qualité cristalline grâce à un accès optique (jusqu’à 10 mK)
polycristaux et monocristaux de qualité et d’orientation variables
1- propriétés élastiques
2- propriétés de rotation

## Slide 29: ENS 2009-2010: mesures acoustiques sur monocristaux orientés
une cavité rectangulaire
18 x 12 x 11 mm3
dans une plaque de cuivre
+ 2 fenêtres en saphir,
joints en Indium et brides en acier
remplissage d’hélium par un capillaire (0.1 mm ID
(la cellule est penchée)
contrôle optique
entre 10 mK et 4K
2 transducteurs piézo-électriques pour l’excitation et la détection de résonances acoustiques dans l’hélium solide

## Slide 30
cristaux d'hélium 4: nucléation et croissance, facettes

## Slide 31: cristaux ultrapurs (4 10 -10 d’3He) de haute qualité à basse T
c
a
liquide
On peut faire croitre ou fondre un même cristal en jouant sur la pression de l’extérieur
L’orientation est mesurée à partir des formes de croissance rapide (angles entre facettes)
croissance lente
à 25 mK
en ~2 heures
croissance
rapide

## Slide 32
dépendance en température
c
a
liquid
la fréquence de résonance
décroît quand T augmente
de 24 à 100 mK
le cristal ramollit
crystal
X5c

## Slide 33
high quality single crystals
frais de croissance, X5a est mou
17.6 au lieu de 19.2 +/- 0.2 kHz
cette fréquence de résonance est
10% plus faible que prévu à partir
des mesures de coefficients
élastiques par Greywall à 1.2K où
les fluctuations thermiques rendent le mouvement des dislocations impossible à 10MHz
frais de croissance, ce cristal
ne contient
aucune impureté
X5a

## Slide 34
Aucune impureté 3He si croissance à 25 mK...
Tous les 3He vont dans le liquide pendant la croissance à suffisamment basse température
(Pantalei et al. JLTP 2010
Edwards and Balibar PRB 1989)
at 25 mK:
en partant de X3L = 4 10-10 on obtient X3h = 4 10-31 !
même en présence de dislocations, pas d’3He dans des cristaux préparés à basse T

## Slide 35
après recuit à 950 mK : une plasticité quantique géante
après recuit à 0.95K
la fréquence de résonance descend à 15.9 kHz
La variation n température dépend
- de la vitesse de refroidissement
- du niveau de vibrations (1K pot)
D’après les calculs de HJ Maris,
si la variation d’élasticité est due au seul coefficient élastique c44 celui-ci doit être réduit de 86% par le mouvement des dislocations
Une croissance à haute température (1.21K) produit plus de défauts et une plasticité plus faible.

## Slide 36: les dislocations sont groupées en sous-joints de grains
According to J. Friedel (see "Dislocations", Pergamon Press 1964)
a network of single dislocation lines would only allow ~ 5% change in the shear modulus c44
The change may increase up to 100% and c44 vanish in the case of a mosaic structure where dislocations group together in low angle grain boundaries
dislocations form low angle grain boundaries
d
Iwasa et al. JLTP 1995
Burns et al. Phys Rev. B 2008

## Slide 37: plasticité d’un cristal: glissement des dislocations
une contrainte appliqée s
la déformation e est la somme de
elat due à la déformation du réseau et de
edis due to au déplacement des dislocations
= meff (elat + edis)
le module de cisaillement meff est réduit si les dislocations sont mobiles
cisaillement

## Slide 38: comment les dislocations se déplacent
réseau périodique. Barrières d’énergie à franchir
En réalité, les kinks se délacent, pas les dislocations en bloc
plus difficile de monter en déplaçant des jogs

## Slide 39
plasticité géante (« superplasticité »)
si les dislocations bougent très facilement.
ici, les dislocations vibrent comme des cordes de violon
(mais par effet tunnel )
une réduction de 86% pour c44 signifie que la déformation est principalement due
au mouvement des dislocations. La contrainte est
= c44 (el + ed)
où il y a une déformation du réseau élastique et déformation due aux dislocations
quel est le déplacement de ces dislocations ?
avec ed ~ 10-8 ~ L dl b
où L : densité des dislocation ~ 100 cm-2
b : vecteur de Burgers ~ 3 Angstrom
on trouve un ordre de grandeur:
les dislocations se déplacent de 80 mm à 16 kHz,
à typiquement 8 m/s
Mais quelles dislocations dans quel plan ?
Ln
δl

## Slide 40
est-ce vraiment c44 qui varie?
mesure directe sur cristaux orientés
croissance du cristal orienté entre 2 transducteurs piézo-électriques
très faible déplacement vertical ~ 0.02 Angström
déformation e ~ 10-8
contrainte de cisaillement vertical s ~ 10-7 bar
15mK to 1.4K, 0.2 Hz to 20 kHz

## Slide 41
différentes orientations cristallines
X2
X5
X3
X4
X6

## Slide 42
Orientation X4
Orientation : θ = 56° ; φ = 37°
module de cisaillement vertical:
m = 0.078 (c33 + c12 – 2 c13 ) + 0.25 c44 + 0.44 c66
prédiction pour l’état rigide à basse T:
mstiff = 1.317 107 Pa = 131.7 bar
c
c
θ
φ
y
z
x

## Slide 43
orientation X5
orientation : θ=60° ; φ=30°
measured shear modulus : σ=0.047 (c33 + c12 – 2 c13 ) + 0.25 c44 + 0.56 c66
predicted stiff state: mstiff = 1.19 107 Pa = 119 bar
c

## Slide 44
orientation : θ=89° ; φ=65°
measured shear modulus : m = 0.00025 (c33 + c12 – 2 c13 ) + 0.82 c44 + 0.179 c66
predicted stiff state :mstiff = 1.189 107 Pa
orientation X6
c

## Slide 45
croissance à Volume constant (et P variable) : polycristaux
final growth pressure : 33.8 bar
predicted stiff state: mstiff = 1,44.107 Pa
melting shows grain boundaries. Small grains
Ripening from the top in a few minutes

## Slide 46
l’état à basse T state est rigide comme à 1.2K
état anormalement mou au dessus de ~ 0.2K
à basse T, accord avec les mesures à 1.2K and 10MHz, pas avec le modèle de supersolidité d’Anderson
monocristaux X2 and X6
c horizontal:
forte dependance en c44
grande variation en T
polycristal BC1:
variation intermédiaire
monocristal X3c
à 45° :
indépendant de c44
pas de variation en température

## Slide 47
forte anisotropie de la superplasticité
X3
X5
BC1
X6
X2

## Slide 48
même variation de c44 pour 3 cristaux d’orientations différentes
70% de réduction de c44
même croissance à 1.4K pour les 3 cristaux
étude en cours:
c44 peut-il s’annuler pour des cristaux de meilleure qualité où les dislocations seraient encore plus libres de fluctuer ?

## Slide 49
quelques questions à résoudre sue la superplasticité
quel est le mécanisme de piégeage des dislocations par les impuretés 3He?
les atomes d’3He atoms sont des quasi-particules libres qui se déplacent à 1 mm/s à travers le réseau d’4He
A.R. Allen et al. études par résonance magnétique , J. Low Temp. Phys. 1982-84
En l’absence de piégeage, les kinks se déplacent eux aussi très vite par effet tunnel quantique
Pourquoi pas les dislocations habillées d’atomes 3He?
- les paires 3He-kink pairs ont une masse effective lourde, donc une faible probabilité de saut tunnel?
- kinks and antikinks peuvent se croiser mais pas les paires 3He-kink ?

## Slide 50
retour à la supersolidité: artefacts possibles
cellules insuffisamment rigides: l’hélium solide renforce la rigidité de la cellule
qui dépend donc de celle de cet hélium
Rittner and Reppy (2007-8) :
cellule annulaire entre 2 cylindres
20% de variation apparente du moment d’inertie
membrane
cylindre interne
helium solide
cylindre externe

## Slide 51
autre artefact possible: à l’intérieur de l’axe de torsion
J. Beamish, A. Fefferman, A. Haziot, X. Rojas, and S. Balibar
(PRB 2012)
remplissage par l’intérieur de l’axe de torsion
une contribution de l’hélium à la rigidité
de l’axe de torsion
le changement de rigidité de l’hélium solide
induit une variation
de la fréquence de résonance
Df/Df0 = ½ (mHe/mrod) [(r0/r1)4 – 1)]-1
r0 : rayon extérieur de l’axe
r1 : rayon intérieur
un petit effet
mais le changement de fréquence est petit lui aussi
l’oscillateur de torsion (TO)
utilisé par Kondo et al. en 2006
remplissage d’He

## Slide 52
at least 4 TO experiments could be interpreted in terms of the T-dependent stiffness of 4He
solid line: maximum possible effect of the He stiffness
In 4 cases the observed frequency could be a consequence of a 20 to 40% change in the He stiffness, as found by Paalanen in 1981
the magnitude of the dissipation peak also agrees with the mechanical dissipation in acoustic or direct stiffness measurements
the « critical velocity » would be the critical strain for upinning of 3He (2 to 6 10-8 as measured by Day 2007 and by Rojas 2010)

## Slide 53
rotating single- and poly-crystals: the ENS torsional oscillator
a transparent torsional oscillator built with
J. West and M. Chan (Penn. State)
compare single- and poly-crystals
vary the density of dislocations L
the rotation anomaly should increase with L
the elastic anomaly should decrease with L
We have found the opposite (Fefferman et al. PRB 2012)

## Slide 54
rotating single crystals and polycrystals
Fefferman et al. (ENS 2011) published in Phys. Rev. B 2012:
the anomaly is reproducible
larger in single crystals than in polycrystals, contrary to the usual supersolid scenario

## Slide 55
autres difficultés avec le scenario supersolide
connexions des dislocations entre elles ?
connexions dans les polycristaux: à travers les joints de grains ??
Iwasa et al. JLTP 1995

## Slide 56: La supersolidité existe-t-elle ?
Dans la plupart des expériences de Kim and Chan l’élasticité de l’helium semble avoir un effet négligeable mais il trouve une anomalie de rotation de plus en plus faible (inférieure à 10-5 dans ses dernières expériences de 2012)
dans leur cellule très rigide West, Beamish, Chan et al. ont observé un effect isotopique et l’élasticité de l’hélium devrait avoir un effet négligeable: les cristaux d’3He montrent une anomalie élastique mais pas d’anomalie de rotation.
effet d’une rotation continue (Choi, Kim, Kono et al., Science 2010): réduction de l’anomalie de rotation, pas de l’anomalie élastique

## Slide 57: conclusion
l’existence d’une anomalie élastique géante due à la plasticité quantique est confirmée et bien comprise.
un intéressant champ de recherches nouveau avec de nouvelles questions:
- localisation des dislocations à très basse température?
- quel est le mécanisme de piégeage par les impuretés 3He
l’existence de la supersolidité aurait besoin d’une évidence expérimentale plus solide ( plus convaincante).