## Slide 1: Plasticité quantique et Supersolidité
S. Balibar , A. Haziot, X. Rojas
Laboratoire de Physique Statistique,
Ecole Normale Supérieure et CNRS,
associé aux Universités Paris 6 & 7, Paris (France)
et H.J. Maris (Brown University, USA)
MHW Chan et al. (Penn State USA)
Laboratoire de Physique Théorique Orsay, 13 Janvier 2011

## Slide 2: Fluctuations quantiques
a
une particule (diamètre d, masse m)
dans une boîte (dimension a)
est localisée à (a-d) près
principe d'incertitude de Heisenberg => impulsion p = ħ/(a-d)
le potentiel d'interaction entre atomes
attraction van der Waals + répulsion de coeur dur
est du même ordre de grandeur
énergie cinétique purement quantique dite "de point zéro" :
Ec = ħ2/2m(a-d)2
cas de l' 4He : a = 0.37 nm ; d = 0.26 nm ; m = 4g/N
=> Ek ~ 15 K !
d

## Slide 3: l'hélium reste liquide jusqu'au zéro absolu
le grand volume molaire de l'hélium liquide est dû aux fluctuations quantiques
4He : 28 cm3/mole at P = 0
3He : 37 cm3/mole
4He
3He
F. Simon (1934) et F. London (1936):
à T < 1K, crystallisation à haute pression indépendante de T : un effet purement mécanique transition sans chaleur latente (L ~ 0)
Deux états liquides: superfluide ou visqueux normal
dans l'helium 4, transition vers 2 K
dans l'hélium 3 vers 0.002 K (formation de paires, analogie avec les supraconducteurs)
A basse pression, la cristallisation coûterait trop d'énergie de point zéro. Le liquide est plus stable.
pas de point triple (liquid-gaz-solid)

## Slide 4
cristaux d'hélium 4

## Slide 5: grandes fluctuations quantiques dans les cristaux d'hélium
le critère de Lindemann:
à l'équilibre liquide-solide (c'est-à-dire sur la courbe de fusion)
matière classique:
le déplacement quadratique moyen
RL = (<u2>)1/2 ~ 0.10 a
(10% de la maille atomique)
dans l'hélium 4: 26% (Burns and Isaac 1997)
les atomes sont faiblement localisés sur le réseau cristallin
Les facettes sont elles détruites
par les fluctuations quantiques? NON
voir S. Balibar et al. Rev. Mod. Phys. 77, 317 (2005)
Ce solide pourrait-il être superfluide ?
C'est toute la question de la "supersolidité"
2ième partie de cet exposé

## Slide 6: l'hélium 4 solide coule-t-il comme un superfluide ? voir S. Balibar, "The enigma of supersolidity", Nature 464, 176 (2010)
E. Kim and M. Chan (Penn. State U. 2004):
un « oscillateur de torsion » (~1 kHz)
la période propre change en dessous de ~100 mK
1 % de la masse solide se découple des parois ?
pas d'effet avec de l'hélium 3 (fermions)
axe rigide
( Be-Cu)
He solide dans une boîte
excitation
detection
Temperature (K)
superfluid fraction (NCRIF)

## Slide 7: un modèle historique instructif: lacunes "de point zéro"
Thouless 1969, Andreev et Lifshitz 1969, Chester 1970:
lacunes délocalisées à T = 0
E0
zh
bas de bande negatif:
le cristal serait « incommensurable »
BEC => superfluidité des lacunes
un module de cisaillement non-nul ET superfluidité d'une partie de la masse!
les cristaux sont commensurables… donc pas supersolides ?
Mais hn ~ 1.6 K et le bas de la bande est à + 13K (Clark and Ceperley 2008, Prokof’ev,
Svistunov, Boninsegni et al. 2006-8, malgré PW Anderson, Reatto…)

## Slide 8: désordre
les impuretés ( 3He) pourraient se lier aux défauts existants et changer leurs propriétés
(Kuklov 2009)
les différentes anomalies observées dans les cristaux d'4He sont très sensibles
- au désordre (rarement caractérisé...)
- à la concentration en 3He (même au delà de 10-9!)
voir Kim et al., Rittner and Reppy, Day and Beamish, Rojas et al.( ENS 2009)...
Les échantillons réels contiennent des défauts
dislocations dans les monocristaux joints de grains dans les polycristaux
régions vitreuses dans des échantillons mal cristallisés (trempés)?
où l'échange est plus facile
=> la supersolidité pourrait donc exister à l'intérieur de ces défauts
(Pollet, Boninsegni, Svistunov, Prokofev, Kuklov, Troyer et al. 2007-2008)

## Slide 9: un réseau superfluide de dislocations ?
le long d'une dislocation, longueur de cohérence l ~ a (T*/T)
percolation de la cohérence quantique dans un réseau 3D (Shevchenko) à T<Tc?
Peut-être, mais Tc << 100 mK sauf si la densité de dislocations est très grande
et il semble très difficile de construire une fraction supersolide de ~1%!
Boninsegni et al. PRL 2007

## Slide 10: La supersolidité existe dans l'4He solide
nouvelle surprise en 2007 (Day et Beamish) :
Quand la masse commence à couler, le module de cisaillement augmente:
l' 4He supersolide est plus rigide que l' 4He normal !
de nombreuses anomalies ont été observées :
- rotation : Kim and Chan 2004 (Penn State) confirmés par > 8 autres groupes à
Cornell (2), Rutgers, Yokohama, Tokyo, London, Kyoto, Haifa...
- chaleur spécifique: Lin, Chan et al. (Penn State)
- supercourants continus de masse ? (Edmonton, Amherst, Paris)
- influence d'une rotation continue (Kim et Kono, 2010)
- constante dielectrique ? (Chan et al. 2010)
...

## Slide 11: Day and Beamish (2007) : étude de polycristaux crus à V constant
West, Chan, Day and Beamish, Nature Physics 5, 598 (2009):
ce n'est pas une coïncidence
hcp 4He présente rigidification et supersolidité
hcp 3He présente rigidification et pas de supersolidité
le changement de période de l'oscillateur n'est pas dû à l'augmentation de la constante K dans t = 2p √I/K
l'anomalie de rotation et l'anomalie élastique sont les 2 conséquences d'une même phénomène. Lequel ?
le module de cisaillement augmente de ~ 10 % en dessous de ~ 100 mK
la variation en température est la même que celle du moment d'inertie

## Slide 12: Day and Beamish (2007): même dépendance aussi en fonction de la concentration en impuretés 3He
shear modulus
oscillator period
une interprétation possible : piégeage des dislocations par les impuretés 3He
un solide est plus mou quand ses dislocations sont mobiles

## Slide 13
piégeage des dislocations par les impuretés (Beamish et al. 2008)
eB : énergie de liaison des impuretés 3He impurities sur les dislocations
Iwasa (1979-80): eB = 300 mK ,
Paalanen (1981) : 600 mK,
Kim et al. (2008) : 330 < eB < 660 mK,
Syshchenko Day et Beamish (PRL 2010) : une distribution d'énergies 0.73 ± 0.45 K
T > eB
T << eB

## Slide 14
Autres interprétations possibles de la variation de rigidité ?
piégeage des joints de grains?
les échantillons de Day and Beamish sont polycristallins
prolifération de tourbillons à la transition supersolide ?
P.W. Anderson’s vortex liquid theory (2008)
comparer avec des mono-cristaux
supprimer toutes les impuretés

## Slide 15: mesures acoustiques à l'ENS – Paris: plasticité quantique (X. Rojas et al. PRL 1 oct. 2010)
cellule transparente
un trou rectangulaire
18 x 12 x 11 mm3
dans une plaque de cuivre
2 fenêtres en saphir,
joints d'étanchéité en Indium brides en Inox
6 mK à 2 K, 0 à 70 bar
capillaire remplissage (0.1 mm) dans le coin supérieur
(la cellule est penchée)
contrôle optique de la croissance cristalline
2 transducteurs piézo-électriques pour l'excitation et la détection de résonances acoustiques dans l'hélium solide

## Slide 16: cristaux ultrapurs (0.4 ppb 3He) de qualité variable (déc. 09 – mars 10)
la cellule est penchée pour solidifier jusqu'en haut
on peut faire fondre et re-croître le même cristal pour faire varier le désordre (par ex. croître à 20mK puis recroître à 1.1 ou à 1.4K)
on peut vérifier que l'orientation est la même
la densité de dislocations peut varier entre 0 et 1012 /cm2 (Iwasa, Ruutu et al., Beamish et al.)
croissance lente
en ~12 hrs
croissance rapide
en ~ 30 sec

## Slide 17
résonances acoustiques
très faible niveau d'excitation:
4 mV correspond à un déplacement de 3.2 10-3 Å
déformation maximale à résonance: e = 0.8 10-8 ,
en dessous du seuil de non-linéarité (3 10-8)
la fréquence de résonance décroît
( le cristal devient mou) quand T augmente de 24 à 100 mK
c
a
liquid
crystal
X5c

## Slide 18
monocristaux de basse qualité et polycrystaux
comparaison avec les polycrystaux
de pureté semblable (< 1 ppb 3He)
étudiés par Day et Beamish (2007) :
pendant le refroidissement, les
monocristaux montrent
un durcissement semblable à celui des polycristaux
en accord avec le modèle
(Iwasa 1980, Paalanen 1981, Day 2007)
où les dislocations s'accrochent aux
impuretés quand T diminue.
Un solide avec des dislocations fixes est
plus rigide qu'avec des dislocations mobiles
les grains ne glissent pas les uns sur les autres
les joints entre grains ne sont pas liquides

## Slide 19: 2 cristaux + 1 joint de grains
l'angle du sillon est non-nul => l'énergie du joint de grains GB est strictement < 2 LS
=> l'épaisseur des joints de grains est microscopique, accord avec Pollet et al. (2007) et avec des arguments généraux (forces à longue portée).
Un mouillage parfait du joint par le liquide impliquerait GB LS (2 interfaces liq-sol avec du liquide au milieu. Ce n'est pas le cas.)
voir Sasaki et al. PRL 2007 and JLTP 2008
épaisseur cellule: 10 mm
épaisseur cellule: 3 mm
angle 2

## Slide 20
monocristaux de haute qualité
frais de croissance, le cristal
X5a est mou
17.6 au lieu de 19.2 ± 0.2 kHz
la vitesse du son moyenne est typiquement 10% plus faible qu'elle devrait d'après les mesures de coefficients élastiques par Greywall à 1.2K
frais de croissance, ce cristal ne devrait contenir AUCUNE impureté

## Slide 21
aucune impureté 3He dans des cristaux de haute qualité obtenus par croissance à T < 25 mK
En croissance lente ( 12 hrs),
quasi-equilibre à l'interface liquide- solide .
Le rapport des concentrations entre le cristal h et le liquide l
(Pantalei et al. JLTP 2010
Edwards et Balibar PRB 1989)
à 25 mK:
or on part de X3L = 4 10-10
on obtient donc X3h = 4 10-31 !

## Slide 22
... même en présence de quelques dislocations
sur les dislocations,
l'énergie de liaison des 3He est
EB = 0.73 ± 0.45 K
(Syshchenko et al. PRL 2010)
Les états de plus basse énergie sont au-dessus de ceux du liquide
La concentration en 3He sur les dislocations
X3d < X3L = 4 10-10
la distance maximale entre 3He sur les dislocations est
Li = a/X3d > 100 cm
alors que la largeur de la cellule vaut 1 cm
=> avec une densité de dislocations L ~ 100 cm-2, il y a au plus 1 seul 3He sur l'ensemble du réseau de dislocations
masse du solide
dislocations
liquide
a
Li
3He
3He
0.73 K
1.359 K

## Slide 23
monocristaux de haute qualité (suite)
1er réchauffage:
la rigidité augmente
variation opposée à toutes les observations précédentes
- quelques 3He sortent du liquide et se lient fortement aux dislocations
- des dislocations en biais s'alignent peut-être aussi dans le réseau (Kuklov et al. 2010)
1er refroidissement:
avec quelques 3He dans le cristal, les dislocations se piègent
la rigidité augmente à nouveau
frais de croissance, le cristal
X5a est mou
17.6 instead of 19.2 +/- 0.2 kHz
cycles suivants en température:
la fréquence de résonance varie entre 18 et 19.4 kHz
la quantité d' 3He dans le cristal devrait dépendre de la température al plus haute atteinte

## Slide 24
l'état rigide à basse T n'est pas stable
à 20 mK, les 3He ne restent pas liés aux dislocations
l'état rigide relaxe vers l'état mou avec une constante de temps de l'ordre de 100 heures
probablement parce que les 3He s'écahppent des dislocations avec une probabilité ~ exp(-EB/T) et finissent par trouver le liquide
relaxation beaucoup plus rapide en présence de vibrations mécaniques

## Slide 25
un cristal de haute qualité recuit à 950 mK : X5b
après recuit à 0.95K
la fréquence de résonance descend maintenant à 15.9 kHz à haute température (100 mK ...)
Calcul de Maris:
ceci correspond à une réduction du module de cisaillement c44 à seulement 14% de sa valeur normale mesurée par Greywall à 1K. Le recuit réarrange le réseau de dislocations.
la variation en T dépend
- du taux de refroidissement
- du niveau de vibration (pot 1K)
après recroissance à 1.21K on introduit du désordre
- le ramollissement est plus faibe (X5c)

## Slide 26
calcul numérique de la fréquence de resonance acoustique (H.J. Maris 2010)
excitation
detection
L=12mm
le cristal est un solide anisotrope
la freqence de resonance dépend des 5 coefficients c11, c13, c33, c44 and c66
Le coefficient c44 est un module de cisaillement qui controle la vitesse des ondes transverses perpendiculairement aux plans de base (ct = (c44/r)1/2
à résonance, l'onde n'est ni transverse ni longitudinale,
la fréquence baisse de 19,2 kHz à 15,2 kHz quand c44 passe de 125 bar à 0.

## Slide 27: structure mosaïque
D'après J. Friedel
("Dislocations", Oxford U. Press)
un réseau simple de dislocation ne devrait permettre qu'une variation de 5% du module de cisaillement c44
Cette variation peut monter à 100% et c44 s'annuler dans le cas d'une structure mosaïque où les dislocations se regroupent en joints de grains de faible désorientation
où est la densité de
dislocations dans des joints de grains faibles
d
Iwasa et al. JLTP 1995
Burns et al. Phys Rev. B 2008

## Slide 28
l'étonnante plasticité quantique des cristaux d' 4He de haute qualité
86% de réduction de c44 signifie que la déformation du cristal est dominée par le
déplacement des dislocations
s = c44 (el + ed) qui comprend une contribution du réseau et une contribution
des dislocations
un grand déplacement des dislocations produit une grande déformation ed et
réduit donc considérablement le module de cisaillement
comme observé dans l'expérience
de combien se déplacent les dislocations ?
avec e = 10-8 et (el + ed) ~ ed = L A b/Ln
L : densité des dislocations ~ 100 cm-2
A surface balayée lors du déplacement des dislocations
b : vecteur de Burgers de la dislocation
=> les dislocations se déplacent de 80 mm at 16 kHz,
donc à des vitesses typiques de 8 m/s
grâce au mouvement de leurs décrochements par effet tunnel
Ln
δl
A

## Slide 29
conclusion: relation avec la supersolidité ?
les cristaux d'4He sont anormalement mous si leurs dislocations sont mobiles:
- pas d'impuretés 3He
- T > Tc ~ 100mK où les impuretés 3He se détachent ou T < 1K (collisions avec les
phonons thermiques)
il est possible que les fluctuations des dislocations mobiles
détruisent la cohérence de phase nécessaire à la
superfluidité de leurs coeurs
à vérifier en étudiant les propriétés de rotation
de cristaux semblables à ceux
dont on a étudié les propriétés acoustiques:
un oscillateur de torsion transparent
construit avec J. West et M. Chan (Penn State Univ. USA)

## Slide 30: la transition rugueuse des lignes de dislocation pourrait être couplée à leur transition superfluide
les fluctuations transverses des dislocations peut induire des courants de masse donc des fluctuations de phase qui détruisent la cohérence quantique Inversement, si la ligne est superfluide , la phase est bloquée ce qui tue les fluctuations de la dislocation: c'est une ligne droite.
Cependant, il reste difficile de construire une fraction supersolide de 1% avec des coeurs de dislocations de 1 nm de diamètre.
dislocation lines
kinks
3He
impurity

## Slide 31
Facets of a single crystal in the minibottle
Fast growth at low T
Notes: We did single crystals, we see facets on these photos during fast growth

## Slide 32
Pressure in
a trap= 63bar
Temperature
goes from 40mK
to 600mK
Fast injection sample : polycrystal
Notes: We also did polycrystals by differents methods (BC and FI)

## Slide 33
Expériences en cours
Mesurer simultanément les propriétés
élastiques et les propriétés de rotation
Faire varier et mesurer la densité de dislocations L
L’anomalie de rotation devrait augmenter avec L
L’anomalie élastique devrait diminuer avec L

## Slide 34
comparaison avec les polycrystaux
de pureté semblable (< 1 ppb 3He)
étudiés par Day et Beamish (2007) :
pendant le refroidissement, les
monocristaux montrent un durcissement semblable à celui des polycristaux en accord avec le modèle
(Iwasa 1980, Paalanen 1981, Day 2007)
où les dislocations s'accrochent aux
impuretés quand T diminue.
Un solide avec des dislocations fixes est
plus rigide qu'avec des dislocations mobiles
- l' hysteresis dépend de la vitesse de réchauffage et n'est pas observé dans les polycristaux
- les dislocations exercent un force sur les impuretés qui dépend de la distance entre deux points d'ancrage
monocristaux de basse qualité et polycrystaux